| 硬质合金模压工艺品质异常处置表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 异常类型 | 具体现象 | 可能原因 | 即时解决方式 | 后续检查与预防 |
| 压力异常 | 1.压力突然升高 | 1.粉末流动性变差或出现拱桥效应 2.模壁润滑不足，摩擦增大 3.料靴或阴模口有积粉 4.上冲或芯棒磨损，配合间隙过小 | 1.暂停压制，执行空打动作清除浮粉 2.检查料靴：确认送料是否顺畅，有无堆积 3.检查模具：观察模壁是否发白或有拉痕 | 1.检测粉末粒度分布与松装密度 2.检查或重新调配成型剂含量 3.检查模具配合间隙并抛光 |
|  | 2.压力突然下降 | 1.粉末填充量严重不足(断料) 2.阴模或芯棒断裂，导致无阻力 3.液压系统溢流阀故障 4.上冲压机接头松动 | 1.立即停机，防止“空打”损坏模具 2.称重：立即称量当前压坯重量 3.检查油路：观察压力表指针有无剧烈抖动 | 1.检查送粉机构是否堵塞 2.拆模检查阴模、芯棒是否断裂 3.校验压机液压系统 |
|  | 3.压力曲线波动大 | 1.粉末填充不均匀 2.排气段参数设置不当 3.压机活动横梁导向间隙大 | 1.观察显示屏：确认保压阶段曲线是否平滑 2.调节压制速度：放慢压制速度观察变化 | 1.检查粉末是否结团，过筛处理 2.检查压机导轨与滑块间隙 3.优化排气次数与排气压力 |
| 重量异常 | 1.单件重量超差 | 1.模腔填充量不准 2.料靴刮平不一致，前后端缺料或溢 料 3.阴模深度调节螺丝松动 | 1.调整装料高度：微调阴模位置 2.清理模面：检查刮料板是否磨损，清理磁力 架 3.复称：连续称重5-10件，确认波动范围 | 1.每天开班校验装料高度 2.检查并更换磨损的刮料板 3.检查阴模顶出机构的锁紧螺母 |
|  | 2.重量持续变大/变小 (漂移) | 1.料斗搭桥，下料不稳定 2.环境温度变化导致粉末密度变化 3.模具温度升高导致间隙变化 | 1.疏通料斗：敲击料斗或使用震动器 2.中间调整：根据趋势反向微调装料高度 3.记录温度：记录当前模温与室温 | 1.改善粉末存放环境，增加空调 2.在料斗安装自动震动机 3.待模具热平衡后再进行微调 |
|  | 3.同模多腔重量不一致 | 1.各模腔填充量不一致 2.各模腔模具磨损程度不同 3.各模腔排气效果不同 | 1.单腔排查：对各模腔产品分别标记称重 2.针对性调整：对偏差大的模腔单独微调 3.清理堵塞：检查该模腔对应的送料孔 | 1.设计阶段确保流道长度一致 2.定期测量各模腔模具尺寸 3.大修时对模腔进行镀层修复 |
| 关联异常 | 压力重量的交叉变化 | 1.微调装料后未同步调整压制压力 2.粉末粒级分布改变，压缩比变化 | 1.遵循“先调重，后调压”原则 2.验证：调整重量后，测量压坯厚度或密度是 否达标，若不达标再修正压力 | 1.建立粉末批次变更的工艺验证机制 2.制定标准作业程序，明确调整顺序 |